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Návod na použitie 
SLOVENSKY

Označenia na vnútornom štítku
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1 Ochranná známka. 2 Označenie modelu – CLASSIC je názov modelu pre ochranný odev s kapucňou a s pružnými manžetami na rukávoch a nohaviciach, pružným otvorom pre tvár a pružným pásom. INDUSTRY je názov modelu pre ochranný pracovný odev s pružnými manžetami na rukávoch a nohaviciach a pružným pásom. 3 Výrobca ochranného odevu. 4 CE označenie – Ochranný odev vyhovuje všetkým požiadavkám pre osobné ochranné prostriedky kategórie III podľa európskych právnych predpisov. Certifikáty pre typový test a zabezpečenie kvality boli vydané v r. 1994 spoločnosťou SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 6WA, UK, ktorá je podľa ES označená ako notifikovaný orgánu č. 0120. 5 Označuje zhodu s ďalšími európskymi normami pre protichemické ochranné odevy. 6 Ochrana pred rádioaktívnou kontamináciou podľa normy EN 1073-2:2002. 7 Tyvek® ochranné odevy sú antistatické a poskytujú elektrostatickú ochranu podľa normy EN 1149-1. 8 DuPont symboly pre “typy” ochrany celého tela, ktorú poskytujú modely CLASSIC & INDUSTRY definované ďalšími európskymi normami pre protichemické ochranné odevy: 
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Typ 5: Ochrana pred drobnými časticami  
Typ 6: Obmedzená ochrana pred kvapalinami

9 Nositeľ by si mal prečítať tento návod na používanie. 10 Symbol veľkosti označuje telesné miery (cm) a príslušný kód bežnej veľkosti. Zistite si svoje miery a vyberte si správnu veľkosť. 11 Rok výroby. 12 Nepribližujte sa k ohňu.
Telesné miery v cm

Veľkosť     Obvod        Telesná
Veľkosť          Obvod
Telesná


      hrudníka       výška  

hrudníka
 výška
    S
84 - 92 
162 -170 
XL 
108 -116 
180 –188

    M 
92 -100 
168 -176 
XXL 
116 -124 
186 –194

    L 
      100 -108     174 -182 
     
        XXXL 
     124 -132 
           192 –200
Štyri symboly ošetrovania znamenajú:

Neprať. Praním sa narúša ochranná funkcia 
Nesušiť v sušičke.
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(napr. sa zmyje antistatická vrstva).
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Nečistiť chemicky.



Nežehliť.
Vlastnosti modelov Tyvek® CLASSIC a Tyvek® INDUSTRY

Fyzikálne vlastnosti 
Metóda testovania 
Stred. hodnota 
EN trieda*

Odolnosť proti oderu* 
EN 530 (metóda 2) 
100 cyklov 
3

Odolnosť proti vznikaniu trhlín* 
ISO 7854/B 
> 100 000 cyklov 
6

Odolnosť proti roztrhnutiu (MD/XD) 
ISO 9073-4 
26.1/30.6 N 
1

MD= smer stroja, XD = priečny smer

Odolnosť proti prasknutiu 
ISO 2960 (50 cm2) 
108 kPa 
2

Odolnosť proti prepichnutiu 
prEN 863 
10.8 N 
2

Povrchová odolnosť pri RH 25%** 
EN 1149-1 
vnútri 4.8 G Ohm 
N/A 




vonku 17 G Ohm 
N/A

Hmotnosť 

ISO 536 
41 g/m2 
N/A

N/A = nie je uplatniteľné * Podľa prEN 13034:1997 alebo prEN ISO 13982-1:2000 ** Pozri obmedzenia používania

Odolnosť proti preniknutiu kvapalín (EN 368)

Chemikália 
Index priepustnosti (%) 
Index odpudivosti (%)
Kyselina sírová (30%) 
0,0* 
96,8

Hydroxid sodný (10%) 
0,0* 
93,6

n-heptán 
2,6 
74,3

Izopropanol 
0,5 
90,2

Voda/namáčací prostriedok 
0.0* 
99,5

(povrchové napätie 0,03 N/m) 

* = pod limitom zistenia 10 mg (0,1%)

Test celého odevu

Metóda testovania 
Výsledok testu

Prachový test (DuPont metóda testovania) 
Vyhovuje

Typ 5: Presakovanie aerosólov dovnútra (prEN 13982-1:1998) 
7,3% presak.*

Typ 6: Test striekania s nízkou úrovňou (prEN 13034:1997 + EN 468) 
Vyhovuje

Ochrana proti rádioaktívnej kontaminácii (EN 1073-2:2002) 
Trieda 1*

Pevnosť švov (EN ISO 13935-2) 
> 50 N

* Test vykonaný so zalepenými manžetami na rukávoch a nohaviciach a kapucňou.
Viac informácií o vlastnostiach ochrany získate u vášho dodávateľa výrobkov Tyvek® alebo na technickej linke DuPont  +352 021 164 043.

Bežné oblasti použitia

Ochranné odevy Tyvek® modely CLASSIC a INDUSTRY sú určené na ochranu pracovníkov pred nebezpečnými látkami alebo na ochranu citlivých výrobkov a procesov pred znečistením od ľudí. Obyčajne sa používa, v závislosti od chemickej toxicity a podmienok vystavenia, na ochranu pred drobnými časticami (typ 5), pred obmedzeným množstvom kvapalín (typ 6).

Obmedzenia používania

Vystavenie určitým veľmi jemným časticiam, intenzívnemu striekaniu kvapalín môže vyžadovať ochranné odevy s vyššou mechanickou pevnosťou a vlastnosťami ochrany než poskytujú modely Tyvek®  CLASSIC alebo INDUSTRY. Aj farebný model Tyvek®  CLASSIC spĺňa požiadavky na odolnosť povrchu normy EN 1149-1, ale majú antistatický povlak použitý len na vnútornom bielom povrchu. Na toto by sa malo pamätať pri uzemňovaní ochranného odevu. Keď používate model INDUSTRY bez kapucne so samostatnou kapucňou Tyvek®, zaistite, aby mala kapucňa pružný otvor pre tvár a 10 cm prekrytie pliec a mala by byť úplne pripevnená k odevu. V určitých aplikáciách sa môže pre ďalšiu ochranu zvážiť ovinutie manžiet a kapucne. Vyberte si vhodný ochranný odev Tyvek® pre danú prácu. V prípade potreby sa poraďte s vaším dodávateľom výrobkov Tyvek® alebo DuPont. Užívateľ sa musí rozhodnúť pre správnu kombináciu ochrany celého tela a ďalších prostriedkov (rukavice, obuv, ochrana dýchacích ciest atď.) a ako dlho sa môže ochranný odev Tyvek® nosiť pri konkrétnej práci s ohľadom na zabezpečenie ochrany, pohodlné nosenie alebo tepelné namáhanie. DuPont nepreberá žiadnu zodpovednosť za nesprávne používanie ochranných odevov Tyvek®.

Príprava na používanie

V prípade nepravdepodobných výskytov kazov ochranný odev nepoužívajte. Vráťte chybný odev (nepoužitý a nekontaminovaný) spoločnosti DuPont. Chybné ochranné odevy vám vymeníme bezplatne.

Skladovanie

Ochranné odevy Tyvek® môžete skladovať v súlade s bežnými praktikami skladovania.

Likvidácia

Ochranné odevy Tyvek® sa môžu spopolniť alebo spáliť na kontrolovaných skládkach odpadu bez poškodenia životného prostredia. Obmedzenia likvidácie závisia len od kontaminácie vzniknutej počas používania. Obsah tohto návodu na používanie bol naposledy overený notifikovaným orgánom SGS v apríli 2005.
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