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17 avenue Charles de Gaulle  01800 VILLIEU  Tél : 04 74 46 07 15     Fax : 04 74 61 34 43


Tél : 0033(0)4 74 46 34 55  Fax : 0033 (0) 4 74 61 34 43








Pětiprstá pletená rukavice z  kompozitních vláken na bázi Polyester / Inox / Polyetylen (Dyneema®) /Polyamid.


Zesílená dlaň z hovězí štípenky.


Dvojité švy, šev mezi palcem a ukazovákem vyztužený koženým klínkem.


Každá velikost má jinou barvu zakončovacího lemu.


Délka : 30cm. 


Balení : baleno po 10 párech, nebo v krabici po 100 párech.                                                                                                 


Dodávané velikosti : 7. 8. 9. 10.11                                    


                                               














                                             


                           


                              MECHANICKÁ RIZIKA





    EN 388     4 Odolnost proti oděru (4 stupně)


                      5 Odolnost proti proříznutí (5 stupňů)


                    4 Odolnost proti roztržení (4 stupně)


                      3 Odolnost proti propíchnutí (4 stupně)





     EN ISO 13997 :    Stupeň : 5 výsledek 53,9 N 
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POUŽITÍ








Tento model byl navržen tak, aby odpovídal požadavkům evropských norem :





EN 420 2003 : Všeobecné podmínky.


EN 388 2003 : Ochrana proti mechanickým       


                        rizikům.


                     


EN ISO 13997 : Technika testování protnutím.


                           





Certifikát vydala akreditovaná zkušební laboratoř  IFTH/LYON pod číslem N°0072/011/162/04/10/0024 























MANIPULACE S VELMI OSTRÝMI DÍLY V MASTNÉM PROSTŘEDÍ


LISOVNY


MECHANICKÁ PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ








PRATELNÉ


POHODLNÉ


VYSOKÝ STUPEŇ OCHRANY








ODOLNÉ PROTI PROŘÍZNUTÍ / STUPEŇ 4





POPIS & ÚDRŽBA





STUPNĚ OCHRANY





CERTIFIKACE





NEJLEPŠÍ VLASTNOSTI 





    TDMPROTOP30











RISQUES MECANIQUES


Résistance à l’abrasion : 2 sur 4 niveaux


Résistance à la coupure par tranchage : 3 sur niveaux


Résistance à la déchirure : 4 sur 4 niveaux


Résistance à la perforation : 2 sur 4 niveaux





DESCRIPTION & ENTRETIEN








CHALEUR ET FEU


Comportement au feu : 2 sur 4 niveaux


Chaleur de contact : 3 sur 5 niveaux


Chaleur convective : 4 sur  4 niveaux


Chaleur radiante : 2 sur 4 niveaux


Petites projections de métal fondu : 2 sur 4 niveaux


Grosses projections de métal fondu : 2 sur 4 niveaux





Modèle répondant aux exigences des Normes Européennes :





EN 420 exigences générales


EN 388 protection contre les risques mécaniques





wetcut/01





NIVEAUX DE PROTECTION








PERFORMANCES








CUIR RESPIRANT, HYDROFUGE, PROTEGE-ARTERE,


ANTI-COUPURE








LES "PLUS" PRODUITS








UTILISATION :


CHANTIERS, LIGNARDS,


MILIEU HUMIDE, CÂBLAGE, ENTRETIEN.








manutention humide








Fiche Technique
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